Phifer SheerWeave®

| SheerWeave Styles | NRC | SAA |
| --- | --- | --- |
| BASIC 3% | 0.60 | 0.60 |
| BASIC 5% | 0.10 | 0.08 |
| 2000 | 0.10 | 0.11 |
| 2390 | 0.10 | 0.12 |
| 2410 | 0.20 | 0.21 |
| 2500 | 0.55 | 0.54 |
| 2390 Performance + | 0.15 | 0.14 |
| 2410 Performance + | 0.25 | 0.23 |
| 2500 Performance + | 0.50 | 0.49 |
| 2705 | 0.05 | 0.06 |
| 2703 | 0.10 | 0.09 |
| 2701 | 0.15 | 0.15 |
| 4000 Ecolibrium | 0.10 | 0.11 |
| 4400 Ecolibrium | 0.20 | 0.19 |
| 4800 | 0.30 | 0.31 |
| Infinity2 3% | 0.20 | 0.19 |
| Infinity2 5% | 0.10 | 0.11 |
| 7000 | 0.10 | 0.08 |

Acoustical Test Data

Standard: ASTM C423-09a – Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method

NRC – Noise Reduction Coefficient

SAA – Sound Absorption Average						   02/14/2013